**形状、寸法及び寸法の許容差**

**RSJS　RS－200φ**



継手部詳細



　　　　　（単位：mm）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼び径 | 内径  D | | 管厚  T | | 有効長  L | | πD1 | | D1 | D2 | ι | Dc | π(Dc+2tc) | | Lc | Lc1 | tc | 参考  質量  (kg) |
| **200** | 200 | ±3 | 30 | ＋3  －2 | 2000 | ±5 | 769 | ±3 | 245 | 250 | 30 | 255 | 814 | ±3 | 130 | 60 | 2.0 | 95 |
| **※1**  **200** | ＋5  －10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| **※2**  **200** | 1000 | ±5 | 255 | 814 | ±3 | 130 | 60 | 2.0 | 48 |
| **※3**  **200** | ＋5  －10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

※1：カラー無

※2：半管カラー付

※3：半管カラー無